ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 8484-82

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Ц. Б. Абрамович (руководитель темы); Г. М. Смилянский, канд. техн. наук; В. А. Хвостов

ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским и проектно экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР

Директор Ю. Н. Хромец

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 июля 1982 г. № 197

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

___________________________________________________________________________

ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ 	ГОСТ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 	8484-82

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 	Взамен ГОСТ 8484-71

ЗДАНИЙ 	кроме типов и основных

Конструкция и размеры	размеров плит

Reinforced concreate window boards for

production building. Design and dimensions

___________________________________________________________________________

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 июля 1982 г. № 197 срок введения установлен

с 01.07.83

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на подоконные железобетонные плиты (далее - плиты), предназначаемые для применения в оконных проемах стен производственных зданий, и устанавливает конструкцию и размеры плит.

2. Плиты должны удовлетворять требованиям ГОСТ 6785-80 и настоящего стандарта.

3. Конструкция и размеры плит должны приниматься в соответствии с рабочей документацией, приведенной в обязательном приложении 1.

4. Изготовление арматурных сеток следует производить контактной точечной сваркой в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-68, ГОСТ 10922-75 и СН 393-78. Дуговая сварка крестообразных соединений не допускается.

5. Толщина защитного слоя бетона для арматурных сеток обеспечивается фиксаторами из бетона, пластмассы или других неметаллических материалов.

6. Примеры расположения подоконных плит в оконных проемах стен из железобетонных панелей, блоков, кирпича и трехслойных металлических панелей с утеплителем из пенополиуретана приведены в справочном приложении 2.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

# СХЕМА УСТАНОВКИ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ В ПЛАНЕ

а) Стены из железобетонных панелей, блоков и кирпича при ширине оконного проема:

Черт. 1

Черт. 2

Черт. 3

1. Заполнение проемов условно не показано.

2. Сечение 1 - 1 см. на черт. 9.

Черт. 4

Черт. 5

1. Заполнение проемов условно не показано.

2. Сечение 1 - 1 см. на черт. 9.

б) Стены из трехслойных металлических панелей с утеплителем из пенополиуретана с опиранием их на цокольные железобетонные панели при ширине оконного проема:

Черт. 6

Черт. 7

Черт. 8

Сечения 2-2 и 3-3 см на черт. 10 и 11.

Рис. 1 Окна с переплетами из одинарных стальных труб

Рис. 2 Окна с переплетами из одинарных стальных труб

Рис. 3 Окна с переплетами на спаренных стальных труб

Рис. 4 Окна с деревянными переплетами

Черт. 9

1. Значения буквенных размеров см в табл 1.

2. Размер в скобках на рис, 4 для ширины брусков коробки 104 мм.

К сечению 1 - 1 	Таблица 1

Размеры в мм

| Рис. | Вид остекления | а | b | с | d | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одинарное | 200 250 | 250 300 | 110 110 | 140 190 | - |
| 2 | Двойное | 250 300 380 400 500 510 640 | 150 200 300 300 400 400 500 | 60 80 100 80 80 70 40 | 70* 120 200 220 320 330 460 | - |
| 3 | Одинарное или двойное | 200 250 300 380 400 500 510 | 200 250 300 400 400 500 500 | 70 70 70 90 70 70 60 | 130 180 230 310 330 430 440 | - |
| 4 | Одинарное или двойное | 250 300 380 400 500 510 | 200 250 300 300 500 500 | 95 95 65 45 145 135 | 105 155 235 265 355 365 | Для окон с шириной брусков коробки 94 мм |
|  |  | 260 300 380 400 500 510 640 | 150 200 300 300 400 400 500 | 75 75 95 75 65 65 35 | 75* 125 205 225 335 335 465 | Для окон с шириной брусков коробки 124 мм |

* В местах стыков подоконных плит предусматриваются кронштейны по чертежам узлов окон.

Черт. 10

Черт. 11

К сечению 2-2 	Таблица 2

мм

| Толщина панелей | а | b | с | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46,6 | 128.6 | 200 | во | 140 |
|  |  | 250 | 110 |  |
| 61,6 | 143,6 | 250 | 80 | 170 |
| 81,6 | 163,6 | 250 | 70 | 180 |
| 91,6 | 173,6 | 250 | 60 | 190 |
| 50 | 132 | 250 | 90 | 160 |
| 80 | 162 | 250 | 70 | 180 |
| 100 | 182 | 300 | 95 | 205 |

К сечению 3-3 	Таблица 3

мм

| Толщина панелей | b | с | d |
| --- | --- | --- | --- |
| 46,6 | 200 | 60 | 140 |
|  | 250 | 110 |  |
| 61,6 | 200 | 80 | 120 |
| 91,6 | 200 | 60 | 140 |
| 81,6 | 200 | 70 | 130 |
| 50 | 200 | 90 | 110 |
| 80 | 200 | 70 | 130 |
| 100 | 200 | 95 | 105 |