ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЗВЕНЬЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ

ГОСТ 26067.1-83

ГосударственнЫЙ комитет СССР 
по делам строительства

Москва

РАЗРАБОТАНЫ

Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР

Министерством мелиорации и водного хозяйства Украинской ССР

Министерством промышленности строительных материалов СССР

Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (ниижб) Госстроя СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

С. Н. Путилова (руководитель темы); Е. Ф. Кульженко; Г. М. Реминец, канд. техн. наук; А. С. Герус; В. И. Мелихов, канд. техн. наук; К. А. Маврин, канд. техн. наук; А. Г. Грайфер, канд. техн. наук; А. Л. Ционский, канд. техн. наук; В. С. Широков, канд. техн. наук; А. Е. Шмурнов; В. И. Деньщиков

ВНЕСЕНЫ Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР

Зам. министра Б. Г. Штепа

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 8 декабря 1983 г. № 317

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ЗВЕНЬЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ Конструкция и размеры Reinforced concrete sections of nonpressure rectangular cross-section pipes for hydraulic structures. Structure and dimensions | ГОСТ 26067.1-83 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 8 декабря 1983 г. № 317 срок введения установлен

с 01.01.85

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на железобетонные звенья безнапорных труб прямоугольного сечения, предназначенные для прокладки трубопроводов гидротехнических сооружений, и устанавливает конструкцию звеньев и арматурных изделий к ним.

2. Звенья должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 26067.0-83 и требованиям, изложенным в соответствующих пунктах настоящего стандарта.

3. Технические показатели звеньев приведены в таблице.

| Марка звена | Класс бетона по прочности на сжатие | Марка бетона по водонепроницаемости | Расход материалов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бетон, м3 | Сталь, кг |
| ЗТП15.20-1 | В225 | W6 | 1,93 | 111,3 |
| ЗТП15.20-2 |  |  | 1,93 | 126,5 |
| ЗТП20.20.1 |  |  | 1,66 | 103,3 |
| ЗТП20.20-2 |  |  | 1,66 | 135,1 |
| ЗТП20.20-3 |  |  | 2,36 | 174,4 |
| ЗТП25.20-1 |  |  | 2,29 | 148,3 |
| ЗТП25.20-2 |  |  | 2,29 | 194,1 |

4. Армирование звеньев должно соответствовать указанному на листах 1-3 сборочного черт. 1000 СБ ГОСТ 26067.1-83.

5. Спецификация арматурных изделий на одно звено приведена на листах 1-3 черт. 1000; выборка стали - на листе 1 черт. 0000 ВС ГОСТ 26067.1-83.

6. Форма и размеры арматурных изделий должны; соответствовать указанным на черт. 1100 СБ, 1110 СБ, 1120 СБ, 1130 СБ, 1140 СБ, 1150 СБ, 1160 СБ, 1170 СБ ГОСТ 26067.1-83.

7. Спецификация арматурных изделий сеток приведена на черт. 1100, 1110, 1120 и 1130 ГОСТ 26067.1-83, каркасов - на черт. 1140 ГОСТ 26067.1-83.

8. Изготовление каркасов и сеток следует производить контактной точечной сваркой в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 и СН 093-78.

9. Деталь стыка между звеньями трубы и расход стали на один стык приведены в рекомендуемом приложении.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

# Деталь стыка между звеньями трубы

Ведомость расхода стали на один стык между звеньями

| Поз. | Кол., шт. | Эскиз | Обозначение | Длина одной позиции, мм | Масса стали на один стык, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | ( | 6AI ГОСТ 5781-82 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 2300 | 2800 | 2800 | 1,5 | 1,5 | 1,95 | 1,95 | 3,6 | 2,5 | 2,5 |  |
| 2 | 4 | ( | 8AIII ГОСТ 5781-82 | 1700 |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10AIII ГОСТ 5781-82 |  | 1700 |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14AIII ГОСТ 5781-82 |  |  | 2200 |  | 2800 |  |  |  |  | 106,0 |  | 14,5 | 13,5 |  |  |
|  |  |  | 16AIII ГОСТ 5781-82 |  |  | -- | 2200 | 2300 |  |  |  |  |  | 13,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18AIII ГОСТ 5781-82 |  |  |  | -- |  | 2500 | 2800 |  |  |  |  |  |  | 22,4 |  |
| 3 | 4 | ( | 6AIII ГОСТ 5781-82 | 2300 | 2300 | 2400 |  | 2600 |  | 2500 | 2,0 | 2,0 | 2,13 |  |  | 2,25 | 2,20 |  |
|  |  |  | 8AI ГОСТ 5781-82 |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  | 2,13 | 4,10 |  |  |  |
| 4 | 4 | ( | 6AI ГОСТ 5781-82 |  |  | 2400 |  |  | 2500 | 2500 |  |  | 2,13 |  |  | 2,25 | 2,20 |  |
|  |  |  | 8AI ГОСТ 5781-82 | 2300 | 2300 |  | 2400 | 2600 |  |  | 3,0 | 3,6 |  | 2,13 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10AIII ГОСТ 5781-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,46 |  |  |  |
|  |  |  | Вязальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | проволока |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,40 | 1,00 | 1,50 |  |
|  | Марка | ЗТП 15.20-1 | ЗТП 15.20-2 | ЗТП 20.20-1 | ЗТП 20.20-2 | ЗТП 20.20-3 | ЗТП 25.20-1 | ЗТП 25.20-2 | ЗТП 15.20-1 | ЗТП 15.20-2 | ЗТП 20.20-1 | ЗТП 20.20-2 | ЗТП 20.20-3 | ЗТП 25.20-1 | ЗТП 25.20-2 |  |